Halbwertschicht

Die Halbwertschicht, auch Halbwertdicke, gibt an welche Schichtdicke ein Material besitzen muss, um die Intensität eines radioaktiven Stoffes um die Hälfte zu verringern.

Faustregel zur Halbwertschicht (Prozent der Anfangsdosisleistung):

1 HWS: 50 %

2 HWS: 25 %

3 HWS: ca. 10 %

7 HWS: ca. 1 %

10 HWS: ca. 0,1 %

Die Dicke der Halbwertschicht hängt vom Isotop bzw. der Energie ab. Halbwertschichten gängiger Materialien für Cobalt-60 und Cäsium-137 sind:

Halbwertschichtdicke in cm
Material	Co-60	Cs-137
Luft	10.000 (100 m)	7.500 (75 m)
Wasser	35	30
Beton	14	12
Eisen	3,5	2,8
Blei	1,5	0,8

Quellenangabe

Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der übergeordneten Seite.

Stichwörter

Halbwertsschicht, Halbwertschichtdicke, Halbwertsschichtdicke

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16